BETONOVÁ DLAŽBA - GRAFITO CONCRETE

Tabulka ZA

| GRANILIT s.r.o. Sídlo a Provozovna: ul. Wolkerova 2766, 27201 Kladno – Areál MTH IČO: 28665392 Rok 2009 |
| --- |
| EN 1338 Betonové dlažební bloky – GRAFITO |
|  | Norma vyžáduje | Výsledek zkoušky | Hodnocení podle aritmetrického průměru |
| Vzhled: | Žádný blok nesmí mít trhliny, odlupování nebo rozvrstvení (delaminaci) | Žádný z 15 kusů | vyhovuje |
| Tolerance rozměrů Délky | ±2 mm | ±2 mm | vyhovuje |
| Tolerance rozměrů Šířky | ±2 mm | ±2 mm | vyhovuje |
| Tolerance rozměrů Tloušťky | ±3 mm | ±3 mm | vyhovuje |
| Nasákavost | Max. 6% | 3,7 % | vyhovuje |
| Pevnost v příčném tahu(MPa) | Min. 3,6 MPa | 7,0 MPa | vyhovuje |
| Lomové zatížení | Min. 205 N/mm | 600 N/mm | vyhovuje |
| Odpor proti obrusu dle Böhma | Max. 18 000 mm³ | 13 521 mm³ | vyhovuje |
| Odolnost proti působení mrazu a rozmrazovacích prostředků zkušební metoda A | Max. 1000 g/ m² po 100 cyklech | 434,1 g/m² po 100 cyklech 514 g/ m² po 125 cyklech | vyhovuje |
| Odolnost proti smyku/skluzu | Vyrobky vykazují uspokojující odolnost za předpokladu, že celý jejich horní povrch nebyl ani broušen ani leštěn za účelem dosažení hladkého povrchu | celý horní povrch dlažby GRAFITO CONCRETE nebyl ani broušen ani leštěn za účelem dosažení hladkého povrchu | vyhovuje |
| Tepelná vodivost (W/(mK)( | X | X | X |
| Působení za vnějšího požáru | X | X | Předpokládá se, že vyhovuje |
| Reakce na oheň | A1 | X | X |
| X = nemá význam; |  |