Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

pobočka 0100 - Praha

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5,
Českým institutem pro akreditaci , o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9; tel.: 286 019 400; fax: 286 884 209

P r o t o k o l

č. 010–024077

o zkouškách betonových 
bloků GRAFITO

Tento protokol obsahuje 6 psaných stran  včetně strany titulní a žádné přílohy.

Protokol ani jeho části nesmějí být měněny.

------------------------------------------

RNDr. Vojtěch Hötzel

vedoucí zkušební laboratoře

V Praze, dne 29. ledna 2009

1. Údaje o žadateli

Žadatel:					   																                            			 																															   Granilit  s.r.o.
                               		               	 														  Karoliny Světlé 1794
        						                                    													     415 01 Teplice
                                                  					 													 
Žádost: 					                  																							            	 	 							  						Z 010-024077

2. Specifikace předmětu zkoušky

2.1. Výrobek:               						        																																																															 Betonové bloky GRAFITO o rozměrech 200x100x40 mm

2.2. Specifikace zkoušek									    																																	 		 			 Stanovení vzhledu 			dle ČSN EN 1338: 2004
                                            			    																							Stanovení dle rozměrů dle ČSN EN 1338: 2004
                                 							      				    					  				 									  Stanovení nasákavosti dle ČSN EN 1338: 2004
                                       									    									 						 						 											 Stanovení pevnosti v příčném tahu dle ČSN EN 1338: 2004
                         												             			        											 		 Stanovení lomového zatížení dle ČSN EN 1338: 2004 
          													                            			       								 				 	 Stanovení odolnosti proti obrusu dle Böhma dle

ČSN EN 1338: 2004
												 		                                     			       			 					 					 Stanovení odolnosti proti chemickým rozmrazovacím
                                       	       					 	 												 prostředkům dle ČSN 73 1326: 1985 -100 cyklů -metoda A

2.3. Odběr a příprava vzorků: 																		 		Zkušební vzorky					 				odebral a dodal 	do TZÚS, s.p. pobočka 
                                           													   																																 0100 Praha žadatel dne 11. prosince 2008.

Zkušební tělesa  byla připravena				 ke zkouškám				 dle příslušných

norem.

3. Zkušební metody, předpisy a postupy

3.1. Pro zkoušení byly použity postupy podle těchto norem:

ČSN EN 1338: 2004 Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody
    									  ČSN EN 12390-7: 2001 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost 
                                             ztvrdlého betonu

ČSN 73 1326: 1985								 Stanovení odolnosti cementového betonu proti působení vody a

chemickým rozmrazovacím prostředkům

3.2. Údaje o odchylkách od zkušebního postupu:

Žádné nebyly.

4. Zkušební zařízení

- Posuvné měřítko DIGI 500, typ CDN-50c, ID: 204   
  - Posuvné měřítko 0-300 mm, ID: 376
  - Váhy Sartorius BP 8100, ID: 18
  - El. Sušárna HS 202 A, ID: 228
  - FORM+TEST, stroj M2, ID: 346
  - Automatické cyklovaní zařízení KD-20-T3.1, ID: 111
  - Přístroj na stanovení obrusnosti podle Böhma, ID: 169
  - El. sušárna HS 202 A, ID: 228

Zkušební zařízení a měřidla, použitá při zkouškách, jsou metrologicky ověřena a jsou uve-

dena v metrologickém řádu zkušební laboratoře. Evidenční ověřovací listy jsou uloženy u 
 						  metrologa laboratoře.

5. Výsledky zkoušek

    			Zkoušky proběhly ve dnech 12. až 29. ledna 2009. Zkoušky byly započaty při stáří vzorků

více než 28 dní.

5.1 Stanovení vzhledu

Laboratorní prostředí: teplota: (23±2) oC, relativní vlhkost: (50±5) %.

| Vizuelní hledisko | Výskyt poruch vzhledu ano/ne |
| --- | --- |
| Delaminace | Ne: Výskyt na 0 vzorcích z celkového počtu 15 |
| Trhliny | Ne: Výskyt na 0 vzorcích z celkového počtu 15 |
| Odlupování | Ne: Výskyt na 0 vzorcích z celkového počtu 15 |
| Barevné změny | Ne: Výskyt na 0 vzorcích z celkového počtu 15 |

5.2 Stanovení rozměrů

Laboratorní prostředí: teplota: (23±2) oC, relativní vlhkost: (50±5) %.

5.2.1  Stanovení délky

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka [mm] | 199,5 | 199,5 | 199,0 | 199,8 | 200,0 | 200,4 | 199,6 | 199,8 |
| Aritmetický průměr [mm] |  | 199,8 |

5.2.2  Stanovení šířky

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka [mm] | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,0 |
| Aritmetický průměr [mm] |  | 100,1 |

5.2.3  Stanovení tloušťky

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka [mm] | 38,6 | 39,0 | 39,4 | 38,6 | 39,2 | 39,1 | 39,0 | 39,2 |
| Aritmetický průměr [mm] |  | 39,0 |

5.3 Stanovení nasákavosti

Laboratorní prostředí: teplota: (23+2) oC, relativní vlhkost: (50+5) %.

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasákavost [%] | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |
| Aritmetický průměr [%] |  | 4,3 |

5.4 Stanovení pevnosti v příčném tahu

Laboratorní prostředí: teplota: (23±2) oC, relativní vlhkost: (50±5) %.

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v příč. tahu MPa] | 6,1 | 6,7 | 7,0 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 5,1 |
| Aritmetický průměr [MPa] |  | 5,6 |

5.5  Stanovení lomového zatížení

    	 	  Laboratorní prostředí: teplota: (23±2) oC, relativní vlhkost: (50±5) %.
     		  Nejistota měření typu B se nestanovuje.

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lomové zatížení [N/mm] | 522 | 571 | 600 | 500 | 588 | 536 | 571 | 523 |
| Aritmetický průměr [N/mm] |  | 551 |

5.6  Stanovení odolnosti proti obrusu podle Böhma

    		   Laboratorní prostředí: teplota: (23±2) oC, relativní vlhkost: (50±5) %.

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Úbytek obrusem [mm3] | 13521 | 13616 | 13783 |
| Aritmetický průměr mm3] |  | 13640 |

5.7 Stanovení odolnosti cementového betonu proti působení vody a chemických

rozmrazovacích látek

Laboratorní prostředí: teplota: (23+2) oC, relativní vlhkost: (50+5) %.

Počet cyklů: 100, metoda cyklování: A – automatické cyklování.

| Označení vzorku | 1 | 2 | 3 | Aritmetický průměr [ g·m-2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpad po 25 cyklech [ g·m-2] | 175,2 | 104,8 | 89,9 | 123,3 |
| Odpad po 50 cyklech [ g·m-2] | 190,3 | 220,6 | 239,8 | 250,2 |
| Odpad po 75 cyklech [ g·m-2] | 425,4 | 324,7 | 349,7 | 366,6 |
| Odpad po 100 cyklech [ g·m-2] | 550,5 | 434,1 | 464,5 | 483,0 |
| Odpad po 125 cyklech [ g·m-2] | 640,6 | 514,0 | 559,4 | 571,3 |

6. Údaje o zpracovateli protokolu

Řešitelská organizace:				                         	 											Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
	                                                                  	 					 	Prosecká 811/76a, 190 00 Praha  9

Řešitelské pracoviště:				                        											 				 																									Pobočka 0100 - Praha

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

tel.: 286 019 400; fax: 286 884 209

Technický vedoucí laboratoře pro

zkoušky OSH Ing. Zdeněk Kočí             									 …………………………………………………

Zodpovědný odborný pracovník:

Novák Jiří				                                           	  		 																							…………………………………………………

Doložka akreditované zkušební laboratoře:

Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušené vzorky. Protokol nemůže být reprodukován bez souhlasu akreditované laboratoře jinak než celý. Protokol ani jeho části nesmějí být měněny.

----------------------------------------

RNDr. Vojtěch Hötzel
           				 	                                                       vedoucí zkušební laboratoře